# СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА и содержание учебной дисциплины | 7 |
| условия реализации УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 16 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 17 |

1.	ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного транспорта, в части освоения

а) профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации судна.

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения.

б) общих  компетенций (ОК):

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) иностранном (английском) языке.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного транспорта.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Учебная дисциплина ОП.04 Материаловедение входит в состав цикла общепрофессиональных дисциплин (ОП.00).

1.3.	Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- анализировать структуру и свойства материалов;

- строить диаграммы состояния двойных сплавов;

- давать характеристику сплавам;

- пользоваться диаграммой сплавов «железа с углеродом»;

- строить кривые охлаждения и нагревания при различных процентных содержаниях углерода;

- пользоваться различными методами контроля для разных случаев;

- пользоваться различными методами механических испытаний;

- назначать режимы термической обработки деталей согласно марке стали;

- применять в практической деятельности марки металлов;

- оценивать свойства неметаллических материалов;

- пользоваться электроизоляционными материалами;

- определять формы применения в практической деятельности;

- производить ручную формовку в опоках по разъёмной и неразъёмной моделям;

- назначать операции листовой штамповки;

- назначать отдельные виды механической обработки: хонингование, притирку;

- применять электродуговую сварку в различных ситуациях;

- использовать автоматическую сварку под слоем флюса;

- использовать процесс и область применения газовой сварки;

- пользоваться сварочным оборудованием для ручной электродуговой сварки;

- назначать виды сварки в судоремонте;

- использовать оборудование для контактной сварки.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- различие между чугуном и сталью;

- исходные материалы для выплавки чугуна;

- устройство доменной печи;

- продукцию доменного производства;

- три способа производства стали: конверторный, мартеновский,                            в электропечах;

- методы непрерывной разливки стали;

- способы извлечения меди из руд, получения глинозёма;

- свойства и строение металлов, процесс кристаллизации;

- виды сплавов и процессы, происходящие в них;

- методы контроля металлов;

- различные методы механических испытаний;

- различные марки материалов, их расшифровку согласно обозначениям;

- назначение термической обработки;

- основные древесные породы, применяемые в судостроении,                                 их характеристику;

- сведения о пластмассах и их классификацию;

- область использования пластмасс на судне;

- свойства лакокрасочных материалов: лаков, красок, эмалей;

- свойства неметаллических материалов;

- электроизоляционные материалы и их использование в судовой технике;

- различные виды литья;

- модели в литейном производстве, их назначение, изготовление;

- формовочные материалы, стержневые смеси;

- технологию заливки форм; охлаждение отливок; выбивку, обрубку                      и очистку отливок;

- понятие об обработке металлов давлением;

- упругую и пластическую деформацию;

- сущность процесса прокатки;

- сведения о волочении и прессовании;

- сущность процесса свободной ковки;

- классификацию металлообрабатывающих станков;

- процесс резания и образования стружки;

- основные работы, выполняемые на станках;

- краткие сведения об абразивных материалах;

- область применения токарных станков.

1.4.	Количество часов на освоение

рабочей программы учебной дисциплины

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов,

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ( 60 часов;

- самостоятельной работы обучающегося ( 30 часов.

2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.	Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 90 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| в том числе: |  |
| лекции | 44 |
| лабораторные работы и практические занятия | 16 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 30 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

2.2. 	Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП.04 Материаловедение

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Производство черных и цветных металлов |  | 6 |  |
| Тема 1.1. Производство чугуна | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Устройство доменной печи. Продукция доменного производства. Доменный процесс. |  |  |
| Тема 1.2. Производство стали | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Производство стали в конверторах, мартеновских печах, индукционных и дуговых электропечах. Непрерывная разливка стали. Сущность процесса производства стали. |  |  |
| Тема 1.3. Производство меди и алюминия | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Медные руды и способы их обогащения. Получение черновой меди, рафинирование меди. |  |  |
|  | 2. | Руды алюминия. Получение глинозема, его электролиз. Рафинирование алюминия. |  |  |
| Раздел 2. Основы металловедения и термической обработки |  | 61 |  |
| Тема 2.1. Кристаллическое строение металлов | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Роль русских и зарубежных ученых в развитии металловедения. Значение металловедения в разработке новых материалов и экономически эффективных технологических процессов. |  |  |
|  | 2. | Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток. Аллотропия металлов. Процессы кристаллизации. Дефекты кристаллических решеток, их влияние на свойства металлов. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа: | 1 |  |
|  | 1. | Аллотропия металлов. |  |  |
| Тема 2.2. Основы теории сплавов | Содержание: | 2 | 1 |
|  | 1. | Понятие о сплаве, компоненте, фазе, системе. Основные типы сплавов: механическая смесь, твердый раствор, химическое соединение. Принцип построения диаграммы состояния сплавов из двух компонентов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | 1. | Качественные определения по диаграмме состояния сплавов. | 2 |  |
| Тема 2.3. Фазовые и структурные составляющие железоуглеродистых сплавов | Содержание: | 1 | 2 |
|  | 1. | Углерод – элемент, определяющий структуру и свойства сплавов. Фазовые и структурные составляющие сплавов: феррит, аустенит, цементит, перлит, ледебурит, их характеристики. |  |  |
|  | Практическая работа: | 2 |  |
|  | 1 | Построение кривых охлаждения железоуглеродистых сплавов с различным содержанием углерода с использованием правила фаз |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | 1. | Влияние фазовых и структурных составляющих на свойства железоуглеродистых сплавов. |  |  |
| Тема 2.4. Построение и анализ диаграммы железо – углерод | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Диаграмма состояния железо – цементит, её практическое значение. Превращения, происходящие в сплавах системы при равномерном охлаждении. Основные точки и линии диаграммы. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | 1. | Первичная и вторичная кристаллизация. |  |  |
| Тема 2.5. Основные свойства металлов | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Механические, физические, химические технологические свойства металлов. |  |  |
|  | Практическая работа: | 2 |  |
|  | 1. | Лабораторная работа №1. Испытание материалов на растяжение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Лабораторная работа №2. Испытание металлов на ударную вязкость | 2 |  |
| Тема 2.6. Методы исследования и контроля металлов и сплавов | Содержание: | 2 | 1 |
|  | 1. | Макроанализ, микроанализ, магнитная и ультразвуковая дефектоскопия, мелокеросиновый метод. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | 1. | Рентгеноструктурный и рентгенографический анализ. |  |  |
| Тема 2.7. Определение твердости металлов методами Бринелля и Роквелла | Содержание: | 1 | 2 |
|  | 1. | Методы Бринелля и Роквелла для определения твердости металлов |  |  |
|  | Практическая работа: | 2 |  |
|  | 1. | Лабораторная работа №3. Определение твердости металлов методами Бринелля и Роквелла |  |  |
| Тема 2.8. Классификация сталей, влияние примесей на свойства сталей | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Влияние углерода и примесей на свойства стали. Влияние легирующих элементов на свойства стали. |  |  |
|  | Практическая работа: | 2 |  |
|  | 1. | Определение маркировки углеродистых и легированных сталей по государственному стандарту |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | 1. | Стали и сплавы с особыми свойствами: нержавеющие, жаростойкие, жаропрочные; их состав, область применения. |  |  |
| Тема 2.9. Классификация чугунов, их структура, свойства, применение | Содержание: | 1 | 2 |
|  | 1. | Виды чугунов: серый, белый, высокопрочный, ковкий, их структура, свойства, применение. |  |  |
|  | Практическая работа: | 1 |  |
|  | 1. | Определение маркировки чугунов по государственному стандарту |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | 1. | Легированные чугуны |  |  |
| Тема 2.10. Сплавы на основе меди, алюминия, их свойства, применение | Содержание: | 1 | 2 |
|  | 1. | Сплавы меди, их свойства. Влияние цинка на структуру и механические свойства латуней. Применение латуней. Бронзы оловянные и специальные, область применения. Свойства алюминия, применение. |  |  |
|  | Практическая работа: | 1 |  |
|  | 1. | Маркировка латуней, бронз, алюминиевых сплавов по государственному стандарту. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | 1. | Свойства меди и её применение. |  |  |
| Тема 2.11. Антифрикционные материалы | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Требования, предъявляемые к антифрикционным материалам. Баббиты, подшипниковые бронзы, антифрикционные чугуны. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 1 |  |
|  | 1. | Марки антифрикционных сплавов по государственному стандарту, их расшифровка. |  |  |
| Тема 2.12. Твердые сплавы. Металло- и минералокерамические изделия | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Твердые сплавы, их классификация. Металлокерамические твердые сплавы, их классификация. Марки по государственному стандарту. Применение. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 1 |  |
|  | 1. | Минералокерамические материалы |  |  |
| Тема 2.13. Маркировка металлов и сплавов но государственному стандарту | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Зачетное занятие: маркировка черных и цветных металлов и сплавов по государственному стандарту. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.14. Основы термической обработки | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Назначение и сущность термической обработки металлов. Виды термической обработки, их характеристика. Превращения в стали при нагреве и охлаждении. Механические и физические свойства стали до и после отжига, нормализации, закалки и отпуска. |  |  |
|  | Практическая работа: | 2 |  |
|  | 1. | Лабораторная работа №4. Выбор вида и режима термической обработки конкретных деталей |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | 1. | Дефекты термообработки и методы их предупреждения. |  |  |
| Тема 2.15. Химико-термическая обработка стали | Содержание: | 1 | 2 |
|  | 1. | Назначение и и виды химико-термической обработки стали. Цементация стали и её назначение. |  |  |
|  | Практическая работа: | 1 |  |
|  | 1. | Определение режима закалки и отпуска стали |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | 1. | Понятие об азотировании, цианировании, диффузионной металлизации и других способах. |  |  |
| Раздел 3. Неметаллические материалы |  | 8 |  |
| Тема 3.1. Древесные материалы, применяемые в судостроении | Содержание: | 1 | 2 |
|  | 1. | Основные древесные породы, их краткая характеристика. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 1 |  |
|  | 1. | Древесно-слоистые пластики. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 3.2. Синтетические материалы | Содержание: | 1 | 2 |
|  | 1. | Понятие о пластмассах, их классификация. Связывающие вещества, наполнители, пластификаторы. Использование пластмасс на судне: отделка, трубопроводы, изоляционные материалы и т. п. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 1 |  |
|  | 1. | Эпоксидные смолы. |  |  |
| Тема 3.3. Лакокрасочные и связующие материалы | Содержание: | 1 | 2 |
|  | 1. | Лаки, краски, эмали, их свойства, применение. Пигменты, растворители, олифа. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 1 |  |
|  | 1. | Необрастающие краски. |  |  |
| Тема 3.4. Проводниковые, магнитные, электроизоляционные, керамические материалы | Содержание: | 1 | 2 |
|  | 1. | Проводниковые материалы: медь, алюминий, сталь. Благородные и тугоплавкие металлы (серебро, вольфрам), их применение в судовой электротехнике. Магнитные материалы, назначение, характеристики, классификация. Электроизоляционные материалы. Природные электроизоляционные смолы: канифоль, шеллак, битумы. Электроизоляционные лаки и эмали. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 1 |  |
|  | 1. | Керамические материалы. |  |  |
| Раздел 4. Методы обработки материалов |  | 15 |  |
| Тема 4.1. Литейное производство | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Модели, их назначение, конструкция и изготовление. Формовочные и стержневые смеси. Ручная формовка. Литниковая система: выпары, прибыли, питатели. Приспособления для разливки металла. Центробежное литьё. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 1 |  |
|  | 1. | Литьё под давлением. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 4.2. Обработка металлов давлением | Содержание: | 1 | 2 |
|  | 1. | Виды обработки металлов давлением. Понятие об упругой и пластической деформации. Сущность процесса прокатки. Классификация прокатных станов. Волочение и прессование. Свободная ковка, штамповка. |  |  |
|  | Практическая работа: | 1 |  |
|  | 1. | Определение методов обработки стали с помощью диаграмм охлаждения и нагрева деталей |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 1 |  |
|  | 1. | Операции листовой штамповки. |  |  |
| Тема 4.3. Обработка металлов резанием. Металлорежущие станки | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Понятие о режиме резания. Процесс резания и образования стружки. Движение рабочих органов станка: основные и вспомогательные. Классификация металлообрабатывающих станков. Токарные, сверлильные, расточные, фрезерные, строгальные, шлифовальные, их характеристики. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 1 |  |
|  | 1. | Характеристики абразивных материалов. |  |  |
| Тема 4.4. Способы сварки плавлением | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Электродуговая сварка, её сущность, разновидности, область применения. Электроды для сварки. Автоматическая и ручная сварка. Электрошлаковая сварка, аргонно-дуговая сварка. Газовая сварка и резка металлов. |  |  |
| Тема 4.5. Способы сварки давление | Содержание: | 2 | 2 |
|  | 1. | Виды контактной сварки: точечная, роликовая, стыковая, сущность каждой. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | 1. | Газы и оборудование для газовой сварки. |  |  |
| Аттестация по дисциплине в форме экзамена |  |  |
| Всего: | 90 |  |

3.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.	Требования к минимальному

материально-техническому обеспечению

3.1.1.	Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Материаловедение».

3.1.2.	Оснащение учебного кабинета:

- оборудование:

- классная доска; рабочие места;

- средства обучения:

- мультимедиапроектор;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и подключением к сети Интернет;

- принтер, DVD-плеер, телевизор;

- комплект учебно-наглядных пособий, плакаты.

3.2.	Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий,

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Стерин И. С. Материаловедение. ( М.: Дрофа, 2009. – 352 с.

- Адоскин А. М., Зуев В. М. Материаловедение ( М.: Центр. Академия, 2009. – 288 с.

- Килин В. А. Материаловедение. ( Владивосток: Морской государственный университет, 2009. – 140 с.

Дополнительные источники:

- Моряков О. С. Материаловедение. ( М.: Центр. Академия, 2008. ( 240 с.

- Жуковец И. И. Механические испытания металлов. ( М.: Высшая школа, 1986.( 191 с.

- Технология металлов и конструкционные материала: Учебник для техникумов / Под ред. Б. А. Кузьмина. – Л.: Машиностроение, 1981. – 351 с.

- Никифоров В. М. Технология металлов и конструкционные материалы: Учебник. – Л.: Машиностроение, 1986. – 385 с.

Электронные ресурсы

- Издательство "Лань"

- "Университетская библиотека online"

4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, письменных опросов. Итоговым является экзамен по всему пройденному материалу.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| анализ структуры и свойств материалов; построение диаграммы состояния двойных сплавов. | Экспертное наблюдение при проведении практических работ |
| знание строения и свойств конструкционных и эксплуатационных материалов, применяемых при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании. | Устный опрос. |
| Умения: |  |
| давать характеристику сплавам. | Отчет по лабораторным занятиям. |
| Знания: |  |
| сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделия. | Отчет по внеаудиторной самостоятельной работе. |

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: анализировать структуру и свойства материалов; строить диаграммы состояния двойных сплавов; давать характеристику сплавам; пользоваться диаграммой сплавов «железа с углеродом»; строить кривые охлаждения и нагревания при различных процентных содержаниях углерода; пользоваться различными методами контроля для разных случаев; пользоваться различными методами механических испытаний; назначать режимы термической обработки деталей согласно марке стали; применять в практической деятельности марки металлов; оценивать свойства неметаллических материалов; пользоваться электроизоляционными материалами; определять формы применения в практической деятельности; производить ручную формовку в опоках по разъёмной и неразъёмной моделям; назначать операции листовой штамповки; назначать отдельные виды механической обработки: хонингование, притирку; применять электродуговую сварку в различных ситуациях; использовать автоматическую сварку под слоем флюса; использовать процесс и область применения газовой сварки; пользоваться сварочным оборудованием для ручной электродуговой сварки; назначать виды сварки в судоремонте; использовать оборудование для контактной сварки | Экспертная оценка выполнения практических заданий |

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: различие между чугуном и сталью; исходные материалы для выплавки чугуна; устройство доменной печи; продукцию доменного производства; три способа производства стали: конверторный, мартеновский, в электропечах; методы непрерывной разливки стали; способы извлечения меди из руд, получения глинозёма; свойства и строение металлов, процесс кристаллизации; виды сплавов и процессы, происходящие в них; методы контроля металлов; различные методы механических испытаний; различные марки материалов, их расшифровку согласно обозначениям; назначение термической обработки; основные древесные породы, применяемые в судостроении, их характеристику; сведения о пластмассах и их классификацию; область использования пластмасс на судне; свойства лакокрасочных материалов: лаков, красок, эмалей; свойства неметаллических материалов; электроизоляционные материалы и их использование в судовой технике; различные виды литья; модели в литейном производстве, их назначение, изготовление; формовочные материалы, стержневые смеси; технологию заливки форм; охлаждение отливок; выбивку, обрубку и очистку отливок; | Текущий контроль: - Экспертная оценка выполнения практических заданий, - устный опрос. Итоговый контроль: - устный экзамен по дисциплине |

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| понятие об обработке металлов давлением; упругую и пластическую деформацию; сущность процесса прокатки; сведения о волочении и прессовании; сущность процесса свободной ковки; классификацию металлообрабатывающих станков; процесс резания и образования стружки; основные работы, выполняемые на станках; краткие сведения об абразивных материалах; область применения токарных станков. | Текущий контроль: - Экспертная оценка выполнения практических заданий, - устный опрос. Итоговый контроль: - устный экзамен по дисциплине |